| 刀径 |  | 开粗FEEDRATE | 开粗SPINDLE | 切削量 | 光刀FEEDRATE | 光刀SPINDLE | 切削量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φ2 刃长5MM 总长40MM | 碳素合金结构钢 | 600 | 2000 | 0.1-0.15 | 1000 | 3000 | 0.05-0.1 |
|  | 合金调质钢 | 600 | 2000 | 0.05-0.12 | 800 | 3000 | 0.05-0.1 |
|  | 淬火工件 | 400 | 2000 | 0.05-0.1 | 600 | 3000 | 0.05-0.1 |
|  | 铜公、碳公 | 800 | 3000 | 0.1-0.15 | 1000 | 3000 | 0.08-0.1 |
| φ3 刃长8MM 总长45MM | 碳素合金结构钢 | 600 | 3000 | 0.2-0.3 | 1000 | 3000 | 0.05-0.1 |
|  | 合金调质钢 | 800 | 2500 | 0.15-0.25 | 1000 | 2500 | 0.05-0.1 |
|  | 淬火工件 | 700 | 2000 | 0.15-0.2 | 1000 | 2000 | 0.05-0.1 |
|  | 铜公、碳公 | 1000 | 3000 | 0.2-0.3 | 1500 | 3000 | 0.1-0.15 |
| φ4 刃长11MM 总长45MM | 碳素合金结构钢 | 800 | 2500 | 0.2-0.3 | 1200 | 2000 | 0.05-0.1 |
|  | 合金调质钢 | 800 | 2500 | 0.2-0.25 | 1000 | 2500 | 0.05-0.1 |
|  | 淬火工件 | 600 | 2000 | 0.15-0.25 | 800 | 1500 | 0.05-0.1 |
|  | 铜公、碳公 | 1000 | 2500 | 0.25-0.3 | 1500 | 2500 | 0.1-0.15 |
| φ5 刃长13MM 总长50MM | 碳素合金结构钢 | 1000 | 2000 | 0.25-0.3 | 600 | 2000 | 0.05-0.1 |
|  | 合金调质钢 | 800 | 1400-2000 | 0.15-0.25 | 600 | 2000 | 0.05-0.1 |
|  | 淬火工件 | 600 | 1000 | 0.1-0..15 | 500 | 2000 | 0.05-0.1 |
|  | 铜公、碳公 | 1800 | 2000 | 0.3-0.35 | 1500 | 2000 | 0.1-0.15 |

参数

材料

### 刀具切削进给参数表:

碳素合金结构钢(HRC＜20)  合金调质钢(HRC30～40)   淬火工件(HRC46～52)                                 1

51

| 刀径 | 参数 | 开粗FEEDRATE | 开粗SPINDLE | 切削量 | 光刀FEEDRATE | 光刀SPINDLE | 切削量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φ6 刃长12MM 总长60MM | 碳素合金结构钢 | 800 | 1500 | 0.3-0.35 | 800 | 2000 | 0.08-0.1 |
|  | 合金调质钢 | 800 | 1000 | 0.2-0.3 | 700 | 2000 | 0.08-0.1 |
|  | 淬火工件 | 500 | 1000 | 0.15-0.2 | 600 | 1500 | 0.05-0.1 |
|  | 铜公、碳公 | 1500 | 2000 | 0.3-0.4 | 1000 | 2200 | 0.1-0.15 |
| φ8 刃长20MM 总长60MM | 碳素合金结构钢 | 700 | 1500 | 0.35-0.5 | 1000 | 1500 | 0.1-0.15 |
|  | 合金调质钢 | 500 | 1500 | 0.25-0.35 | 800 | 1500 | 0.1-0.12 |
|  | 淬火工件 | 500 | 1000 | 0.2-0.3 | 700 | 1000 | 0.1-0.12 |
|  | 铜公、碳公 | 1000 | 1200 | 0.4-0.5 | 1000 | 2000 | 0.1-0.15 |
| φ10 刃长20-30MM 总长70MM | 碳素合金结构钢 | 1000 | 2000 | 0.4-0.5 | 1000 | 1500 | 0.1-0.15 |
|  | 合金调质钢 | 700 | 1000 | 0.35-0.5 | 800 | 1500 | 0.1-0.12 |
|  | 淬火工件 | 300 | 800 | 0.3-0.35 | 500 | 1000 | 0.1-0.12 |
|  | 铜公、碳公 | 1000 | 1500 | 0.4-0.5 | 1500 | 2000 | 0.1-0.15 |
| φ12 刃长29MM 总长84MM | 碳素合金结构钢 | 800 | 800 | 0.4-0.5 | 700 | 1500 | 0.1-0.15 |
|  | 合金调质钢 | 600 | 700 | 0.35-0.5 | 500 | 1000 | 0.1-0.12 |
|  | 淬火工件 | 400 | 500 | 0.3-0.35 | 400 | 1500 | 0.1-0.12 |
|  | 铜公、碳公 | 1500 | 2000 | 0.4-0.5 | 1200 | 2000 | 0.1-0.15 |

材料

刀具切削进给参数表:

碳素合金结构钢(HRC＜20＝   合金调质钢(HRC30～40)    淬火工件(HRC46～52)                               2

碳素合金结构钢(HRC＜20)   合金调质钢(HRC30～40)    淬火工件(HRC46～52)                               3

### 刀具切削进给参数表:

| 刀径 | 参数 材料 材料 | 开粗FEEDRATE | 开粗SPINDLE | 切削量 | 光刀FEEDRATE | 光刀SPINDLE | 切削量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φ16 刃长33MM 总长93MM | 碳素合金结构钢 | 1000 | 1500 | 0.4-0.5 | 800 | 1500 | 0.1-0.15 |
|  | 合金调质钢 | 800 | 1000 | 0.4-0.5 | 600 | 1000 | 0.1-0.15 |
|  | 淬火工件 | 500 | 800 | 0.3-0.4 | 500 | 800 | 0.1-0.12 |
|  | 铜公、碳公 | 1500 | 1500 | 0.4-0.5 | 1000 | 1500 | 0.1-0.15 |
| φ20 刃长39MM 总长100MM | 碳素合金结构钢 | 800 | 1200 | 0.5 | 800 | 1500 | 0.1-0.15 |
|  | 合金调质钢 | 600 | 1000 | 0.5 | 600 | 1200 | 0.1-0.12 |
|  | 淬火工件 | 500 | 600 | 0.4-0.5 | 500 | 1000 | 0.1-0.12 |
|  | 铜公、碳公 | 550 | 700 | 0.5 | 1000 | 1500 | 0.1-0.15 |
| φ25 刃长90MM 总长70MM （白钢刀） | 碳素合金结构钢 | 500 | 1000 | 0.5 | 500 | 100 | 0.1-0.15 |
|  | 合金调质钢 | 500 | 1000 | 0.5 | 400 | 800 | 0.1-0.12 |
|  | 淬火工件 | 300 | 600 | 0.4-0.5 | 300 | 500 | 0.1-0.12 |
|  | 铜公、碳公 | 500 | 600 | 0.5 | 600 | 1000 | 0.1-0.15 |
| φ32 刃长110MM 总长84MM （白钢刀） | 碳素合金结构钢 | 400 | 800 | 0.5 | 500 | 800 | 0.1-0.15 |
|  | 合金调质钢 | 300 | 600 | 0.5 | 500 | 600 | 0.1-0.12 |
|  | 淬火工件 | 250 | 500 | 0.4-0.5 | 300 | 500 | 0.1-0.12 |
|  | 铜公、碳公 | 600 | 1000 | 0.5 | 300 | 800 | 0.1-0.15 |

### 刀具切削进给参数表:

| 刀径 | 参数 材料 材料 | 开粗FEEDRATE | 开粗SPINDLE | 切削量 | 光刀FEEDRATE | 光刀SPINDLE | 切削量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φ1R0.5 刃长3MM 总长50MM | 碳素合金结构钢 | 500 | 3000 | 0.1 | 400 | 4000 | 0.05 |
|  | 合金调质钢 | 400 | 4000 | 0.1 | 300 | 4000 | 0.05 |
|  | 淬火工件 | 300 | 4000 | 0.1 | 200 | 4000 | 0.05 |
|  | 铜公、碳公 | 500 | 4000 | 0.1 | 500 | 4000 | 0.05 |
| φ2R1 刃长5MM 总长50MM | 碳素合金结构钢 | 500 | 4000 | 0.15 | 500 | 4000 | 0.08 |
|  | 合金调质钢 | 500 | 4000 | 0.15 | 300 | 4000 | 0.08 |
|  | 淬火工件 | 400 | 4000 | 0.15 | 200 | 4000 | 0.08 |
|  | 铜公、碳公 | 800 | 4000 | 0.15 | 500 | 4000 | 0.08 |
| φ3R1.5 刃长8MM 总长60MM | 碳素合金结构钢 | 800 | 3000 | 0.15 | 700 | 3000 | 0.08 |
|  | 合金调质钢 | 700 | 3000 | 0.15 | 600 | 3000 | 0.08 |
|  | 淬火工件 | 500 | 3000 | 0.15 | 300 | 3000 | 0.08 |
|  | 铜公、碳公 | 600 | 4000 | 0.15 | 900 | 4000 | 0.08 |
| φ4R2 刃长8MM 总长70MM | 碳素合金结构钢 | 800 | 3600 | 0.2 | 1000 | 3800 | 0.1 |
|  | 合金调质钢 | 600 | 3400 | 0.2 | 800 | 3800 | 0.1 |
|  | 淬火工件 | 300 | 3200 | 0.2 | 600 | 3200 | 0.1 |
|  | 铜公、碳公 | 1000 | 3000 | 0.2 | 1000 | 3000 | 0.1 |

碳素合金结构钢(HRC＜20＝   合金调质钢(HRC30～40)    淬火工件(HRC46～52)                              4

碳素合金结构钢(HRC＜20)   合金调质钢(HRC30～40)    淬火工件(HRC46～52)                              5

### 刀具切削进给参数表:

| 刀径 | 参数 材料 材料 | 开粗FEEDRATE | 开粗SPINDLE | 切削量 | 光刀FEEDRATE | 光刀SPINDLE | 切削量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φ5R2.5 刃长10MM 总长80MM | 碳素合金结构钢 | 1000 | 3000 | 0.25 | 1200 | 3000 | 0.1-0.12 |
|  | 合金调质钢 | 800 | 3000 | 0.25 | 1000 | 3000 | 0.1-0.12 |
|  | 淬火工件 | 600 | 2800 | 0.25 | 800 | 3000 | 0.1-0.12 |
|  | 铜公、碳公 | 1200 | 3000 | 0.25 | 1800 | 4000 | 0.1-0.12 |
| φ6R3 刃长10MM 总长90MM | 碳素合金结构钢 | 1000 | 3000 | 0.25-0.3 | 1200 | 3000 | 0.1-0.15 |
|  | 合金调质钢 | 800 | 3000 | 0.25-0.3 | 1000 | 3000 | 0.1-0.15 |
|  | 淬火工件 | 500 | 3000 | 0.25-0.3 | 800 | 3000 | 0.1-0.15 |
|  | 铜公、碳公 | 1500 | 4000 | 0.25-0.3 | 1500 | 4000 | 0.1-0.15 |
| φ8R4 刃长15MM 总长100MM | 碳素合金结构钢 | 1500 | 3000-3400 | 0.25-0.3 | 1500 | 2800 | 0.1-0.15 |
|  | 合金调质钢 | 1200 | 3000 | 0.25-0.3 | 1200 | 2500 | 0.1-0.15 |
|  | 淬火工件 | 1000 | 3000 | 0.25-0.3 | 1000 | 2500 | 0.1-0.15 |
|  | 铜公、碳公 | 1000 | 3200 | 0.25-0.3 | 800 | 3000 | 0.1-0.15 |
| φ10R5 刃长16MM 总长70MM | 碳素合金结构钢 | 1500 | 3000 | 0.25-0.3 | 1500 | 3000 | 0.1-0.15 |
|  | 合金调质钢 | 1200 | 3000 | 0.25-0.3 | 1200 | 2600 | 0.1-0.15 |
|  | 淬火工件 | 800 | 2500 | 0.25-0.3 | 1000 | 2400 | 0.1-0.15 |
|  | 铜公、碳公 | 1500 | 3000 | 0.25-0.3 | 2000 | 3000 | 0.1-0.15 |

碳素合金结构钢(HRC＜20)   合金调质钢(HRC30～40)    淬火工件(HRC46～52)                               6

### 刀具切削进给参数表:

| 刀径 | 参数 材料 材料 | 开粗FEEDRATE | 开粗SPINDLE | 切削量 | 光刀FEEDRATE | 光刀SPINDLE | 切削量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φ12R6 刃长10MM 总长80MM | 碳素合金结构钢 | 2500 | 3000 | 0.3-0.4 | 2000 | 2500 | 0.15-0.18 |
|  | 合金调质钢 | 2200 | 3000 | 0.3-0.4 | 1500 | 2000 | 0.15-0.18 |
|  | 淬火工件 | 1800 | 2000 | 0.3-0.4 | 1200 | 2000 | 0.15-0.18 |
|  | 铜公、碳公 | 2000 | 3000 | 0.3-0.4 | 2000 | 2000 | 0.15-0.18 |
| φ16R8 刃长20MM 总长160MM | 碳素合金结构钢 | 2000 | 2000 | 0.35-0.5 | 2000 | 2400 | 0.15-0.2 |
|  | 合金调质钢 | 1800 | 2000 | 0.35-0.5 | 2000 | 2200 | 0.15-0.2 |
|  | 淬火工件 | 1500 | 2000 | 0.35-0.5 | 1500 | 2000 | 0.15-0.2 |
|  | 铜公、碳公 | 2000 | 2600 | 0.35-0.5 | 2200 | 2600 | 0.15-0.2 |
| φ20R10 刃长35MM 总长150MM | 碳素合金结构钢 | 2500 | 3000 | 0.35-0.5 | 2000 | 2200 | 0.15-0.2 |
|  | 合金调质钢 | 2000 | 2500 | 0.35-0.5 | 2000 | 2200 | 0.15-0.2 |
|  | 淬火工件 | 1500 | 2000 | 0.35-0.5 | 1500 | 1600 | 0.15-0.2 |
|  | 铜公、碳公 | 2500 | 3000 | 0.35-0.5 | 2000 | 2600 | 0.15-0.2 |
| φ25R12.5 刃长16MM 总长200MM | 碳素合金结构钢 | 3000 | 3000 | 0.35-0.5 | 2000 | 2500 | 0.15-0.2 |
|  | 合金调质钢 | 2500 | 3000 | 0.35-0.5 | 2000 | 2500 | 0.15-0.2 |
|  | 淬火工件 | 2000 | 2000 | 0.35-0.5 | 2000 | 1500 | 0.15-0.2 |
|  | 铜公、碳公 | 3000 | 2500 | 0.35-0.5 | 2500 | 3000 | 0.15-0.2 |

碳素合金结构钢(HRC＜20)   合金调质钢(HRC30～40)    淬火工件(HRC46～52)                              7

### 刀具切削进给参数表:

### 刀具切削进给参数表:

| 刀径 | 参数 材料 材料 | 开粗FEEDRATE | 开粗SPINDLE | 切削量 | 光刀FEEDRATE | 光刀SPINDLE | 切削量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φ52R6 总长:350、300、250、200 180、150、100 | 碳素合金结构钢 | 3000 | 1500 | 0.8-1．2 | 3000 | 2500 | 0.18-0.25 |
|  | 合金调质钢 | 3000 | 1500 | 0.6-0．8 | 2800 | 2000 | 0.18-0.25 |
|  | 淬火工件 | 1200 | 1000 | 0.4-0.6 | 2000 | 1500 | 0.18-0.25 |
|  | 铜公、碳公 | 3000 | 1500 | 0.8-1．2 | 2500 | 3000 | 0.18-0.25 |
| φ42R6 总长：300、250、200、180 150、120 | 碳素合金结构钢 | 3000 | 1500 | 0.8-1． | 2500 | 2500 | 0.18-0.25 |
|  | 合金调质钢 | 3000 | 1500 | 0.6-0．8 | 2000 | 2000 | 0.18-0.25 |
|  | 淬火工件 | 2000 | 1000 | 0.4-0.6 | 2000 | 2000 | 0.18-0.25 |
|  | 铜公、碳公 | 3000 | 1500 | 0.6-1． | 2500 | 2500 | 0.18-0.25 |
| φ32R6 总长：140、220、280 | 碳素合金结构钢 | 3000 | 1500 | 0.6-1． | 3000 | 2200-2800 | 0.15-0.2 |
|  | 合金调质钢 | 2800 | 1500 | 0.6-0．8 | 2500 | 2000-2400 | 0.15-0.2 |
|  | 淬火工件 | 2000 | 1000 | 0.4-0.6 | 2000 | 1800-2200 | 0.15-0.2 |
|  | 铜公、碳公 | 2500 | 2000 | 0.6-1． | 2500 | 3000 | 0.15-0.2 |
| φ25R5 总长：83、132、207 | 碳素合金结构钢 | 2000 | 1500 | 0.6-1． | 2200 | 2800 | 0.15-0.2 |
|  | 合金调质钢 | 2000 | 1500 | 0.6-0．8 | 1800 | 2400 | 0.15-0.2 |
|  | 淬火工件 | 1500 | 1000 | 0.4-0.6 | 1500 | 1800 | 0.15-0.2 |
|  | 铜公、碳公 | 2800 | 1500 | 0.6-1． | 2000 | 2500 | 0.15-0.2 |

碳素合金结构钢(HRC＜20)   合金调质钢(HRC30～40)    淬火工件(HRC46～52)                               8

### 刀具切削进给参数表:

### 刀具切削进给参数表:

### 刀具切削进给参数表:

| 刀径 | 参数 材料 材料 | 开粗FEEDRATE | 开粗SPINDLE | 切削量 | 光刀FEEDRATE | 光刀SPINDLE | 切削量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φ20R5 总长:73、128、168 | 碳素合金结构钢 | 1500 | 1600 | 0.5-0.8 | 2000 | 2400 | 0.12-0.15 |
|  | 合金调质钢 | 1200 | 1500 | 0.5-0．6 | 2000 | 2000 | 0.12-0.15 |
|  | 淬火工件 | 1000 | 1000 | 0.4-0.6 | 1500 | 1500 | 0.12-0.15 |
|  | 铜公、碳公 | 1500 | 2000 | 0.6-0．8 | 2000 | 2800 | 0.12-0.15 |
| φ32R0.8 总长：300、250、200、150 | 碳素合金结构钢 | 2000 | 1600 | 0.5-0.8 | 2000 | 2400 | 0.12-0.15 |
|  | 合金调质钢 | 1800 | 1500 | 0.5-0．6 | 2000 | 2000 | 0.12-0.15 |
|  | 淬火工件 | 1400 | 1000 | 0.4-0.6 | 1800 | 1500 | 0.12-0.15 |
|  | 铜公、碳公 | 2000 | 2500 | 0.6-0．8 | 2000 | 2500 | 0.12-0.15 |
| φ25R0.8 总长：300、250、200、150 | 碳素合金结构钢 | 2200 | 1400 | 0.5-0.8 | 2000 | 2400 | 0.12-0.15 |
|  | 合金调质钢 | 1800 | 1300 | 0.5-0．6 | 2000 | 2000 | 0.12-0.15 |
|  | 淬火工件 | 1200 | 1000 | 0.4-0.6 | 1500 | 1500 | 0.12-0.15 |
|  | 铜公、碳公 | 2400 | 2000 | 0.6-0．8 | 2000 | 2200 | 0.1 |
| φ16R0.8 总长：160、120 | 碳素合金结构钢 | 1500 | 1400 | 0.5 | 1500 | 2000 | 0.1 |
|  | 合金调质钢 | 1500 | 1400 | 0.5 | 1500 | 2000 | 0.1 |
|  | 淬火工件 | 1000 | 1200 | 0.4 | 1500 | 1500 | 0.1 |
|  | 铜公、碳公 | 2200 | 2000 | 0.6 | 1800 | 2200 | 0.1 |

### 刀具高速切削进给参数表:

碳素合金结构钢(HRC＜20)   合金调质钢(HRC30～40)    淬火工件(HRC46～52)                               9

| 刀径 | 参数 材料 材料 | 中光FEEDRATE | 中光SPINDLE | 切削量 | 光刀FEEDRATE | 光刀SPINDLE | 切削量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φ16R8 | 合金调质钢 | 3000 | 3000 | 0.5 | 2200 | 4000 | 0.2 |
|  | 淬火工件 | 2000 | 3000 | 0.4 | 2000 | 3500 | 0.2 |
|  | 铜公、碳公 | 4000 | 3500 | 0.5 | 2600 | 4500 | 0.2 |
| φ12R6 | 合金调质钢 | 3000 | 5000 | 0.5 | 2200 | 7000 | 0.2 |
|  | 淬火工件 | 2000 | 5000 | 0.35 | 2000 | 6500 | 0.15 |
|  | 铜公、碳公 | 4000 | 6000 | 0.5 | 2600 | 7000 | 0.2 |
| φ10R5 | 合金调质钢 | 3000 | 5000 | 0.5 | 2200 | 7000 | 0.18 |
|  | 淬火工件 | 2000 | 5000 | 0.35 | 2000 | 6500 | 0.15 |
|  | 铜公、碳公 | 4000 | 6000 | 0.5 | 2500 | 7000 | 0.2 |
| φ8R4 | 合金调质钢 | 2400 | 6000 | 0.4 | 2000 | 8000 | 0.15 |
|  | 淬火工件 | 2400 | 6000 | 0.3 | 2000 | 8000 | 0.15 |
|  | 铜公、碳公 | 2400 | 6000 | 0.5 | 2000 | 8000 | 0.18 |
| φ6R3 | 合金调质钢 | 2400 | 8000 | 0.35 | 2000 | 10000 | 0.1 |
|  | 淬火工件 | 2400 | 8000 | 0.3 | 2000 | 10000 | 0.1 |
|  | 铜公、碳公 | 2400 | 8000 | 0.4 | 2000 | 10000 | 0.12 |

碳素合金结构钢(HRC＜20＝合金调质钢(HRC30～40)    淬火工件(HRC46～52)                                  10

### 刀具高速切削进给参数表:

| 刀径 | 参数 材料 材料 | 中光FEEDRATE | 中光SPINDLE | 切削量 | 光刀FEEDRATE | 光刀SPINDLE | 切削量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φ5R2.5 | 合金调质钢 | 2200 | 8000 | 0.3 | 1800 | 10000 | 0.1 |
|  | 淬火工件 | 2200 | 8000 | 0.3 | 1800 | 10000 | 0.1 |
|  | 铜公、碳公 | 2200 | 8000 | 0.35 | 1800 | 10000 | 0.1 |
| φ4R2 | 合金调质钢 | 2200 | 8000 | 0.3 | 1800 | 10000 | 0.1 |
|  | 淬火工件 | 2200 | 8000 | 0.3 | 1800 | 10000 | 0.1 |
|  | 铜公、碳公 | 2200 | 8000 | 0.35 | 1800 | 10000 | 0.1 |
| φ3R1.5 | 合金调质钢 | 1800 | 10000 | 0.25 | 1200 | 10000 | 0.1 |
|  | 淬火工件 | 1800 | 10000 | 0.2 | 1200 | 10000 | 0.1 |
|  | 铜公、碳公 | 2000 | 10000 | 0.25 | 1200 | 10000 | 0.1 |
| φ2R1 | 合金调质钢 | 1000 | 11000 | 0.2 | 650 | 10000 | 0.1 |
|  | 淬火工件 | 1000 | 11000 | 0.2 | 600 | 10000 | 0.1 |
|  | 铜公、碳公 | 1000 | 11000 | 0.25 | 600 | 10000 | 0.1 |
| φ1R0.5 | 合金调质钢 | 800 | 12000 | 0.2 | 650 | 10000 | 0.08 |
|  | 淬火工件 | 800 | 12000 | 0.2 | 600 | 10000 | 0.08 |
|  | 铜公、碳公 | 800 | 12000 | 0.2 | 600 | 10000 | 0.1 |

### 刀具高速切削进给参数表:

### 刀具高速切削进给参数表: